ICS

B

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××—201X

温室固膜卡槽、卡簧

Trough and spring for fastening greenhouse film

（征求意见稿）

201×-××-××发布                           201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前  言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：北京市农业机械试验鉴定推广站、北京丰隆温室科技有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

温室固膜卡槽、卡簧

- 1  范围

本标准规定了温室固膜卡槽、卡簧的术语和定义、型式与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于温室固膜卡槽、卡簧。温室固膜卡槽以下简称卡槽；温室固膜卡簧以下简称卡簧。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 700   碳素结构钢

GB/T 1222  弹簧钢

GB/T 2518  连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 13825  金属覆盖物 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 单簧卡槽  Trough for single spring

结构尺寸与结构强度允许与单个卡簧配装以固定棚膜的卡槽。

- 3.2

- 双簧卡槽  Trough for double springs

结构尺寸与结构强度至多允许与两个卡簧配装以固定棚膜的卡槽。

- 3.3

- 三簧卡槽   Trough for triple springs

结构尺寸与结构强度至多允许与三个卡簧配装以固定棚膜的卡槽。

- 3.4

- 压入式卡槽  pressed Trough

采用压条及压条座的弹性力固定棚膜的卡槽。

- 3.5

- 卡簧（固膜卡）使用寿命  Spring lifetime

卡簧装入卡槽对棚膜进行固定，为使用一次。反复使用后，能够保持百分之八十的额定固膜力所对应的次数，即为卡簧使用寿命。

- 3.6

- 固膜力  force of fastening film

相距1米的两个平行水平放置的1米长卡槽，配合卡簧（或固膜卡）固定住棚膜的两端，施加平面均布载荷，所能保持稳定的最大载荷的二分之一，即为卡簧、卡槽的固膜力。

- 4  型式与规格

- 4.1  卡槽型式与规格（见表1和图1）

表1   卡槽的型式与规格尺寸

| 序号 | 卡槽型式 | 槽宽（mm） | 槽深（mm） | 槽口宽（mm） | 槽底圆弧（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型 （单簧卡槽） | 26.5±0.5 | 11−0.5 | 16−0.5 | R2 |
| 2 | B型 (双簧卡槽) | 28.5±0.5 | 11−0.5 | 16−0.5 | R2 |
| 3 | C型 (三簧卡槽) | 29.5±0.5 | 13+0.5 | 16+0.5 | R3 |
| 4 | D型 (压入式卡槽) | 24−0.5 | 18+0.2 | 10+0.5 | R2 |

图1 温室固膜卡槽的型式示意图

- 4.2  卡簧的型式与规格（见表2和图2）

表2  卡簧的型式、规格尺寸

| 序号 | 型号 | 长度L(mm) | 高度B(mm) | 簧丝直径（mm） | 端头长（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡簧 (适用于A、B、C型卡槽) | 1950 | 34.5−1.0+1.5 | 1.8 | 14±2 |
|  |  |  |  | 2.0 |  |
|  |  |  |  | 2.3 |  |
| 2 | 固膜卡 (适用于D型压入式卡槽) | 1000 | ----- | ----- | ----- |

图2温室固膜卡簧的型式示意图

- 5  技术要求

- 5.1  卡槽外观要求

- 5.1.1 卡槽端面无飞边毛刺，无明显变形。

- 5.1.2 卡槽左、右肩的内钩角度应一致，左、右外弧和左、右底弧的弧度应一致。

- 5.1.3 卡槽的两槽边翻起角度一致，与中心对称。

- 5.1.4 卡槽的小翻边均匀，无淤料或小边未翻起现象。

- 5.1.5 卡槽不得有明显扭曲。

- 5.1.6 卡槽表面不应有裂纹、波纹、气泡、折皱、重叠、针孔、夹渣、结疤、凹坑、划痕、防锈层脱落等缺陷。

- 5.2 卡簧外观要求

- 5.2.1 浸塑卡簧表面要求

表面应光滑、色泽均匀，无露铁、桔皮、泪痕、鼓包、起皮、针眼、裂纹等缺陷。

- 5.2.2 镀锌卡簧外观要求

表面应光滑、色泽均匀，无划伤、漏渡、锌瘤、毛刺、裂纹、锌层脱落、锌渣残留等缺陷。

- 5.3 卡槽技术要求

- 5.3.1 卡槽选用碳钢材质，厚度≥0.7mm，材料应符合GB/T 700中规定，采用镀锌防锈处理；选用热镀锌钢板和钢带材料应符合GB/T 2518中规定，厚度应≥0.6mm；卡槽镀锌量≥120g/m2；选用铝合金材质，其表面应经氧化处理，氧化层厚度≥0.01mm。

- 5.3.2 卡槽成品长度为4000+2mm，温室固膜卡槽直线度≤3mm/m,整根直线度小于总长度的0.3%。

- 5.3.3 卡槽经100h盐雾试验，单个零件上的锈蚀总面积≤5mm²,其中最大的单点锈蚀面积≤1 mm²，锈蚀深度≤0.05mm。

- 5.4 卡簧技术要求

- 5.4.1 卡簧选用弹簧钢材质，材料应符合GB/T 1222中规定，卡簧镀锌量≥60 g/m2，浸塑厚度≥0.3mm。

- 5.4.2 卡簧的平直度Lb <30 mm；卡簧的扭曲度La <20 mm。（见图3、图4）

- 5.4.3 卡簧使用寿命不低于5次；固膜卡使用寿命不低于3次。

图3平直度

图4 扭曲度

- 5.4.4 卡簧经100h盐雾试验，单个零件上的锈蚀总面积不大于5mm2,其中最大的单点锈蚀面积≤1 mm2，锈蚀深度≤0.05mm。

- 5.5 卡簧、卡槽性能要求(见表3)

表3   温室固膜卡槽、卡簧性能要求

| 序号 | 卡槽型式 | 配合卡簧 | 额定固膜力 （N） | 卡槽承载永久变形量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型（单簧卡槽） | 卡簧 | 1400 | <2 |
| 2 | B型(双簧卡槽) | 卡簧 | 2600 | <2 |
| 3 | C型(三簧卡槽) | 卡簧 | 3200 | <2 |
| 4 | D型(压入式卡槽) | 固膜卡 | 1400 | <0.5 |

- 6  试验方法

- 6.1 外观检查

卡槽、卡簧外观采用目视进行检验。

- 6.2 外形尺寸

卡槽、卡簧的尺寸采用卡尺检测，每件等间距检测5点，结果计平均值。

- 6.3 镀锌量

卡槽、卡簧的镀锌量按GB/T 13825标准规定方法进行检测。或采用涂层测厚仪在卡槽、卡簧上等间距检测5点，按厚度平均值计（折）算卡槽、卡簧镀锌量。

- 6.4 固膜力、承载永久变形量

将棚膜用卡簧（或固膜卡）固定在两个相距1米平行水平放置的1米长卡槽上，对棚膜平面逐渐施加均布载荷，保持稳定10分钟，取所能保持稳定的最大载荷的二分之一为卡簧、卡槽的固膜力。（参见图5）。而后用卡尺测量卡槽的槽口尺寸，受力前后槽口尺寸变量的平均值作为承载永久变形量。

图5 固膜力试验示意图

- 6.5 卡簧（固膜卡）寿命试验

按6.4的方法，反复拆卸、装配、加载。加载方法为：先加额定载荷百分之八十的固膜力稳定2分钟后，再加载至额定载荷，稳定10分钟。试验中，棚膜如有损坏，允许更换新棚膜。

- 6.6 锈蚀检验

将卡簧、卡槽放入盐雾试验箱，开启试验箱，保持100小时，观察卡簧、卡槽是否有锈蚀现象。

- 7  检验规则

- 7.1 出厂检验

- 7.1.1每批卡槽、卡簧出厂应经制造厂检验部门检验合格，并附合格证后方可出厂。

- 7.1.2出厂检验项目包括5.1、5.2、5.3.1、5.3.2、5.4.1、5.4.2条。

- 7.2 订货检验

- 订货单位抽验产品质量时，按合同规定进行。合同中无规定时，抽样方案应按GB/T 2828.1规定进行，接受质量限和批量由供货方和订货方协商确定。

- 7.3 型式检验

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

a）产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

b）产品停产1年后恢复生产时；

c）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.3.2检验项目分类

被检项目凡不符合第5章规定的即为不合格。按其对产品质量影响程度，分为A类不合格、B类不合格，不合格分类见表4。

7.4抽样方案

7.4.1 按GB/T 2828.1规定的正常连续批量生产的产品抽样方案，并规定使用特殊检查水平。

7.4.2从出厂检验合格的产品中随机抽取卡槽、卡簧各2件。

7.4.3 抽样方案见表5，Ac为接收数，Re为拒收数。

7.5判定原则

根据7.4规定的抽样方案，对样本进行检查，样本中的不合格数小于或等于Ac时评为合格；大于或等于Re时评为不合格。各类全部合格时，则最终评为合格；任一类或多个类评为不合格时，则最终评为不合格。

表4  检验项目分类

| 项目分类 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 | 卡槽 | 卡簧 |
| A | 1 | 镀锌量 | 镀锌量或浸塑厚度 |
|  | 2 | 永久变形量 | 使用寿命 |
|  | 3 | —— | 固膜力 |
|  | 4 | 耐锈蚀试验 |  |
| B | 1 | 长度公差 | 平直度 |
|  | 2 | 直线度 | 扭曲度 |
|  | 3 | 外观质量 |  |

表5  综合判定

| 项目类别 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 样本量 | 2 |  |
| 检验水平 | S-1 |  |
| 样本字码 | A |  |
| AQL | 6.5 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 |

- 8  标志、包装和贮存

- 8.1 标志

- 8.1.1 产品标志

标志应标在包装箱明显的位置，其内容应包括：

a）供方名称；

b）商标；

c) 执行标准号；

d）卡槽（卡簧）的型号、名称；

e）数目；

f）质量。

- 8.1.2 包装储运标志

产品的包装储运标志按照GB/T 191的有关规定正确选用，凡起吊和重心明显偏离中心的包装件，应标注“由此起吊”和“重心”标志。

- 8.1.3 运输包装收发货标志

运输包装收发货标志按GB/T 6388有关规定。

- 8.2 包装

- 8.2.1卡槽、卡簧打包出厂时，包装箱内应装有产品合格证、使用说明书、装箱清单及附件等。

- 8.2.2每包卡槽、卡簧应捆绑牢固可靠，便于运输。

- 8.3 贮存

- 8.3.1卡槽、卡簧应贮放在清洁、干燥、通风的地方。

- 8.3.2 卡槽、卡簧不得接触腐蚀性化学物品。

_________________________________