ICS 65.060.50

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

采棉机摘锭座杆组件

Spindle rod components of cotton picking machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

20160531

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	1

5　试验方法	4

6　检验规则	6

7　标志、包装、贮存和运输	8

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵州省标准化院和贵州西南工具（集团）有限公司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会SAC/TC 201归口。

本标准起草单位：贵州省标准化院、贵州西南工具（集团）有限公司、贵州平水机械有限责任公司、贵州大学

本标准主要起草人：XXX XXX XXXX XXXX XXX XXX 。

采棉机摘锭座杆组件

- 范围

本标准规定了采棉机摘锭座杆组件的术语与定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于自走式水平摘锭采棉机用摘锭座杆组件。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2688  滑动轴承  粉末冶金轴承技术条件

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分： 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3077  合金结构钢

GB/T 3078  优质结构钢冷拉钢材

- 术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

- 摘锭  spindle shield

实现棉花采摘的零件。

- 摘锭座杆组件  spindle rod components

由摘锭、座管、转臂、锥齿轮和传动轴等组成，是自走式水平摘锭采棉机的核心部件。

- 技术要求

  - 基本要求

摘锭座杆组件及其各零件应按照批准的产品图样和技术文件制造。

  - 材料要求

    - 采用的主要钢材料等应符合相关国家标准的规定。

    - 含油轴承材料的化学成分应符合表1的规定。

表1 含油轴承材料化学成份

| 化学成分 | Mg | Si | Mn | Zn | Fe | Cu | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | 0.4～0.8 | 0.7～1.2 | 0.4～0.8 | 0.2～0.4 | 0.6～0.8 | 1.8～2.6 | 0.14～0.16 |

  - 外观及表面质量

    - 表面不应有裂纹、碰伤、拉裂和锈蚀。

    - 摘锭刃部不应有毛刺、崩刃、镀铬层脱落等缺陷。

    - 摘锭表面圆锥面粗糙度为Ra0.8，刃口粗糙度为Ra1.6, 如图2所示。

  - 摘锭硬度

    - 表面硬度为HRC 60～65。

    - 芯部硬度为HRC 38～45。

  - 装配要求

    - 尺寸按图1所示执行。

    - 未注公差按GB/T 1804 M级执行。

单位：mm

- 尺寸示意图

    - 摘锭装配锁紧力矩应不少于68 Nm。

    - 装配后摘锭轴套A和摘锭轴套B内孔同轴度如图2所示 。

    - 摘锭与摘锭轴套B的轴向间隙（0.4～0.6）mm。

单位：mm

说明：

1—摘锭；

2—摘锭轴套B；

3—摘锭座；

4—摘锭轴套A。

- 摘锭轴套A和摘锭轴套B内孔同轴度示意图

    - 摘锭应转动灵活、不应有卡滞现象。

    - 摘锭座杆组件装配后，如图3所示，摘锭轴向窜动量（0.3～0.5） mm。

单位：mm

- 摘锭轴向窜动量示意图

    - 输入转速为150 rpm时，摘锭座杆组件的空载扭矩应不大于0.56 Nm（不加润滑油）。

  - 使用寿命

摘锭座杆组件使用寿命应不小于1000 h。

- 试验方法

  - 试验条件

环境温度（20±10）℃，相对湿度（65±15）%RH。

  - 试验器具

试验用器具应符合表1的规定。

- 试验用器具要求

| - 试验项目 | - 试验器具 | - 量 程 | - 精 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 粗糙度 | - 粗糙度仪 | - （0-1000）µm | - ±0.01 µm |
| - 硬 度 | - 硬度计 | - (10～70) HRC | - ±0.5 HRC |
| - 尺寸 | - 游标卡尺/测高仪千分尺 | - （0～1000）mm | - ±0.02 mm |
|  | - 外径千分尺 | - （25～50）mm | - ±0.001 mm |
|  | - 内径表 | - （0～25）mm | - ±0.001 mm |
| - 力 矩 | - 力矩板手 | - （10～120）Nm | - ±2 Nm |
| - 同轴度 | - 塞规 | - / | - ±0.5 µm |
| - 轴向间隙 | - 塞尺 | - (0.02～1) mm | - ±0.01 mm |
| - 窜动量 | - 百分表 | - (0～1) mm | - ±0.01 mm |
| - 空载转矩 | - 综合测试台 | - （0～5）Nm | - ±0.02 Nm |
| 使用寿命 | 自走式水平摘采棉机 | / | - / |

  - 材料试验

    - 主要钢材料试验按GB/T 3077、GB/T 3078执行。

    - 含油轴承材料化学成分分析试验按GB/T 2688执行。

  - 外观质量检测

    - 用目视检查表面质量。

    - 用粗糙度仪检测圆锥面粗糙度和刃口粗糙度。

  - 摘锭硬度检测

用硬度计检测摘锭硬度。

  - 装配检测

    - 尺寸检测

用游标卡尺或同等精度的测量仪器检测图1中所示的各项尺寸。

    - 锁紧力矩检测

用扭力板手检测摘锭的装配锁紧力矩。

    - 同轴度检测

用塞规或同等精度的测量仪器检测摘锭轴套A和摘锭轴套B内孔同轴度。

    - 轴向间隙检测

按图2所示，用塞尺检测摘锭空刀端面至摘锭滑动轴套B端面的最大距离。

    - 转动灵活性

手动旋转摘锭座杆组件齿轮，目测检查摘锭转动灵活性。

    - 轴向窜动量检测

按图4所示，把摘锭座杆组件水平放置并把摘锭朝上固定好座管，将百分表置于摘锭端面，用手上下移动摘锭，检测出摘锭轴向窜动量。

- 轴向窜动量检测示意图

    - 空载扭矩检测

按图5所示，用综合测试台检测摘锭座杆组件的空载扭矩，方法步骤见附录A。

说明：

1—电机；

2—扭矩测试系统；

3—机身；

4—齿轮箱；

5—被检摘锭座杆组件；

6—底座。

- 空载扭矩检测示意图

  - 寿命试验

摘锭座杆组件安装在自走式水平摘锭采棉机上，进行实地采摘试验，正常采摘累计工作时间1000 h后，应仍能正常工作。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 逐件检验

外观质量采用逐件检验。

    - 抽样检验

      - 抽样检验应逐批进行，检验项目及不合格分类见表2。

      - 检验批应由同种材料、同一工艺生产、同一规格型号的产品组成。

      - 抽样检查按GB/T 2828.1正常检查一次抽样方案，一般检验水平I级，采用单独正常抽样方式。A类不合格AQL值取0.4，B类不合格AQL值取6.5。供需双方有技术合同的按合同规定。

- 检验项目

| 序号 | 项 目 |  | 要 求 | 不合格 分类 | 出厂检验 | 型式检验 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料要求 | 主要钢材料 | 4.2.1 | A |  | √ | 5.3.1 |
|  |  | 含油轴承材料化学成分 | 4.2.5 | B |  | √ | 5.3.2 |
| 2 | 外观及表面质量 | 表面 | 4.3.1 | A | √ | √ | 5.4.1 |
|  |  | 摘锭刃部 | 4.3.2 | A | √ | √ |  |
|  |  | 表面粗糙度 | 4.3.3 | A | √ | √ | 5.4.2 |
| 3 | 摘锭硬度 | 表面硬度 | 4.4.1 | A | √ | √ | 5.5 |
|  |  | 芯部硬度 | 4.4.2 | A |  | √ |  |
| 4 | 装配要求 | 尺寸 | 4.5.1 4.5.2 | B | √ | √ | 5.6.1 |
|  |  | 锁紧力矩 | 4.5.3 | A | √ | √ | 5.6.2 |
|  |  | 同轴度 | 4.5.4 | A | √ | √ | 5.6.3 |
|  |  | 轴向间隙 | 4.5.5 | A | √ | √ | 5.6.4 |
|  |  | 转动灵活性 | 4.5.6 | B | √ | √ | 5.6.5 |
|  |  | 轴向窜动量 | 4.5.7 | A | √ | √ | 5.6.6 |
|  |  | 空载扭矩 | 4.5.8 | B | √ | √ | 5.6.7 |

- 表2 （续）

| 序号 | 项 目 | 要 求 | 不合格 分类 | 出厂检验 | 型式检验 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 使用寿命 | 4.6 | B |  | √ | 5.7 |
| 6 | 标志及包装 | 7.1 7.2 | B | √ | √ | 目测 |

    - 判定规则

      - 按6.2.1及6.2.2规定的全部抽样方案判定该产品逐批检验合格。否则，判该批产品逐批检验不合格，不合格批允许将不合格项目100 %检验，将不合格品剔除。不合格品可以返修，返修好后按6.2再次提交检验。

      - 产品经检验合格，并填写合格证后方可出厂。

  - 型式检验

    - 检验规定

具有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品试制定型时；

- 产品转厂生产试制定型时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 改变产品结构、材料、工艺而影响产品性能时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目

检验项目及不合格分类见表2。

    - 抽样方法

型式检验从出厂检验合格的样品中随机抽样，每次3件。

    - 判定

型式检验项目全部合格，判定为合格。型式检验项目有不合格项时，应加倍抽取样品对该不合格项进行复检，若检验合格，则判定型式检验合格；若检验仍不合格，则判定型式检验不合格。

- 标志、包装、贮存和运输

  - 标志

    - 产品标志

产品应在图6所示位置上，用气动或激光打印标志，其标志内容应包括：

- 生产厂家；

- 出厂编号。

- 标记区域示意图

    - 包装标志

外包装上应标明产品名称、数量、执行标准号、厂名、厂址和防雨标识。

  - 包装

采用纸箱包装，木质托盘，层叠堆放，应有防碰撞措施。

  - 贮存

应贮存在干燥通风、周围无腐蚀性气体的环境中。

  - 运输

运输过程中应防止剧烈震动、挤压、碰撞、雨淋及化学物品侵蚀。

附录A

（规范性附录）

空载扭矩检测方法

- A.1 方法提要

用综合测试台检测摘锭座杆组件的空载扭矩。首先将摘锭座杆组件固定安装在综合测试台上，启动液压顶紧按钮，用四条液压缸将摘锭座杆组件固定。其次启动电机，由电机带动摘锭座杆组件运动。接着测试各速度段摘锭座杆组件的扭矩，每个速度段测试时长5分钟，直接读出各速度段摘锭座杆组件的扭矩值。

A.2 综合测试台

A.2.1 基本参数

综合测试台基本参数应符合以下规定：

- 转速测试：（0-200）rpm，精度±0.1%；

- 功率测试：（0-2000）W，精度±0.1%；

- 扭矩测试：（0-5）Nm，精度±0.02Nm。

A.2.2 基本性能

综合测试台基本性能要求：

a）摘锭座杆组件在0-200rpm的转速下的转动试验；

b）摘锭座杆组件在各个转速下的扭矩检测。

- A.3 检测步骤

综合测试台检测空载扭矩步骤：

a）将被检摘锭座杆组件轴管放在支撑支架上，转臂轴头固定在轴头座上；

b）手动将顶紧摘锭座杆组件轴插入轴管尾部；

c）启动液压顶紧按钮，由四条液压缸将摘锭座杆组件固定夹紧在综合测试台上；

d）启动电机按钮，让摘锭座杆组件旋转；

e）调整电机转速，分别在低速、中速、高速的状态下，检测摘锭座杆组件的转速跳动、功率及扭

矩；

f）每个速度段监测5分钟，分别记录各速度段的摘锭座杆组件的转速跳动值、功率值及扭矩值；

g）检测时，同时观察摘锭座杆组件的转动有无强噪音及卡顿现象；

h）对记录的各速度段的摘锭座杆组件的扭矩值进行处理，保留至规定的位数。

- A.4 结果

摘锭座杆组件的扭矩值的检测结果应保留至小数点后两位。

_________________________________