ICS 65. 060.35

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

农用水泵有毒有害物质限量及检测方法

Hazardous substance limitations in agricultural pumps

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：、、、。

本标准主要起草人：、、、。

本标准于201×年首次发布。

农用水泵有毒有害物质限量及检测方法

- 范围

本标准规定了农用水泵中所含有的有毒有害物质的限量值、要求、检测方法和符合性判定规则。

本标准适用于农业、城乡等领域给排水及增压中使用的水泵产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

# GB/Z 20288电子电气产品中有害物质检测 样品拆分通用要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

# NY 643 农用水泵安全技术要求

# IEC 62321关于电子电气产品中限用的六种物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）浓度的测定程序

IEC 62321-8:2017  电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定

2011/65/EU  电气电子设备中限制使用某些有害物质指令（the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）

2015/863/EU  电气电子设备中限制使用某些有害物质指令（the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）

- 术语和定义

GB/Z 20288和NY 643界定的术语和定义适用于本标准。

- 要求

- 4.1 农用水泵产品中的有毒有害物质的限量值应符合表1的规定。

- 农用水泵各有毒有害物质的限量值

| 限用物质 | 质量分数 % |
| --- | --- |
| 铅（Pb） | 0.1 |
| 镉（Cd） | 0.01 |
| 汞（Hg） | 0.1 |
| 六价铬（Cr6+） | 0.1 |
| 多溴联苯（PBB） | 0.1 |
| 多溴二苯醚（PBDE） | 0.1 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） | 0.1 |
| 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 0.1 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 0.1 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | 0.1 |

- 4.2 有毒有害物质的限量值不受4.1限制的应用应符合附录A的规定。

- 4.3 应采取必要的措施加以防护，避免检测过程对人员的伤害和环境的污染。

- 4.4 应由具备本专业技能和经验的人员实施检测。

- 检测方法

- 5.1 泵有毒有害物的检测方法按GB/T 26125、IEC 62321及IEC 62321-8的规定进行。

- 5.2 制样

- 5.2.1 拆分

- 5.2.1.1拆分原则

应按以下原则进行拆分：

a）拆分目标：通过适当的机械拆分手段来获得农用水泵产品的检测单元，并识别豁免单元。

b）总体原则：应尽可能将样品拆分成均质检测单元。当拆分对象难以进一步拆分且重量不大于10mg，或拆分对象难以进一步拆分且体积不大于1.2mm3时，可用研磨机将样品研磨成粒径不超过1mm的粉末状样品，作为非均质检测单元，直接提交检测。

c）对于相关法律法规中规定的豁免清单中的项目或材料，在拆分时应予以识别。

d）同一生产厂生产的相同功能、相同规格（参数）的多个模块、部件或元器件可以归为一类，从中选取代表性的样品进行拆分，使用相同的材料（包括基材和添加剂）生产的不同部件可视为一种检测单元。

e）颜色不同的材料应拆分为不同的检测单元。

f）表面处理层应尽量与本体分离（如涂层）；对于确实无法分离的（如镀层），可对表面处理层进行初筛（如使用X射线荧光光谱仪等手段），筛选合格则不拆分；筛选不合格，可使用非机械方法分离（如使用能溶解表面处理层而不能溶解本体材料的化学溶液溶解提取）。

g）在满足检测结果有效性的前提下，对于经拆分后样品无法满足检测需求量时，可采取适当归类，一同制样，直接提交检测。

- 5.2.1.2 拆分的准备和要求

a）拆分区域:试验拆分区域应相对独立。应保持拆分环境洁净，室内温度和湿度适宜并实施监控。应避阳光直射。

b）拆分工作台:拆分工作台应平整、洁净、耐磨损、有足够承载能力，台面面积应满足拆分操作和样品摆放的要求。

c）工具:应对工具进行标识。应保持工具整洁，可采用擦拭、清洗或灼烧等方式进行清洁。与拆分对象直接接触的工具部分应有成分标识，在拆分时，不应使用含有被测元素的工具接触拆分对象。

d）容器:拆分后的检测单元应使用适当的容器予以隔离分装。在常温、干燥的环境中保存。容器应保持清洁。

e）样品污染防护:在拆分的整个过程中应充分评价环境、工具、操作等因素对样品中相关有害物质的成分和含量的影响，并采取适当措施消除这些影响或将这些影响减小至最低。

f）拆分前产品的描述:在拆分前，应采用文字及拍照等方式对产品进行适当的描述和记录，并保留这些记录。

g）样品的清洗或去污、保存和传递:样品含有可能影响试验结果的灰尘、油污等杂质，拆分前应进行必要的清洗或去污，清洗试剂和去污方法不能改变样品的成份。样品应在规定的期限和适宜的条件下保存。样品的传递应保持成份的稳定。

h）拆分过程的记录与保存:样品应有唯一的标识，拆分过程的记录应完整，包括拆分环境、拆分装置及工具、拆分结果、样品标识和其他需要特殊记录的相关信息。

农用水泵产品拆分记录表至少包括：部件名称、材料名称、规格型号、尺寸、质量、颜色、材料生产厂等内容。

- 5.2.1.3 农用水泵拆分

a) 整机拆分:对整机的拆解，可用相同批次的零部件代替。应首先将整机拆分为模块或部件。对于非直联泵机组，宜先将其拆分为动力部分和泵部分；对于机泵一体化的小型农用电泵产品，宜先拆分水泵部分，再拆分电机部分。

注：例可将小型潜水电泵拆分为出水节、水力部件、轴封组件、机壳、电源线、电机组件等。

b) 组件、部件拆分:对于由一个以上的元器件或机械零件构成的组件或部件，应将其拆分成元器件、零件等。

c) 元器件、零件拆分:将元器件、零件进一步拆分成检测单元。

d) 经表面处理的材料的拆分:经表面处理的材料，可通过机械手段拆分为本体和表面处理材料两个检测单元。出于检测需要，可通过特殊的化学手段（如溶解、提取等）对表面处理的材料进行检测单元的有效获取。对于有多层表面处理的材料，一般可将表面处理材料作为一个检测单元，不做进一步拆分；但是当涂层分为有机和无机材料时应将其拆分成不同的检测单元。（生产同批原漆——固化）

e) 均质材料的确认:	对于原材料，如聚合物材料（未经表面处理）、金属材料（未经表面处理）、辅材（焊锡、助焊剂、粘合剂、墨水、涂料）等，均为均质材料，可直接提交检测。

- 5.3 取样原则

- 5.3.1 获得均质检测单元提交检测时，应选择远离连接部位取样，并尽可能选取本体较大的检测样品取样。

- 5.3.2对于质量大于100g或面积大于100mm×100mm的检测单元，须在多个不同位置进行取样，至少应包括一个几何中心点和两个对角边缘点。

- 5.3.3获得非均质检测单元提交检测时，尽可能全部取样。

- 5.3.4对于筛选性检测，很多有代表性的均匀材料（如塑料，合金，玻璃等）零件可以不破坏样品直接进行筛选，而不需要进行破坏性机械拆分与制样。

6 符合性判定规则

如果从农用水泵产品中拆分出来的各检测单元的有毒有害物质含量在4.1和4.2所规定的限量值范围内，则判定该农用水泵产品合格；如果任意一检测单元中有毒有害物质含量不符合限量值的规定，则判定为不合格。

- （规范性附录）
豁免清单

| 豁免项 |  |
| --- | --- |
| 1 | 包含用于供暖、通风、空调和制冷设备的压缩机（HVACR）的轴瓦与轴承衬套中的铅 |
| 2 (a) | 加工用途的钢和镀锌钢中合金元素中的铅含量小于0.35% |
| 2 (b) | 铝中合金元素中的铅含量小于0.4 % |
| 2 (c) | 铜中合金元素中的铅含量小于4 % |
| 3 | 高熔化温度焊料中的铅（即铅含量超过 85%的铅基合金焊料） |
| 4 (a) | 电子电气元件中玻璃或陶瓷材料（电容器中陶瓷介质除外）所含的铅，如压电设备，或玻璃/陶瓷基复合元件。 |
| 4 (b) | 额定电压 125 V AC 或者 250 V DC及以上的电容器中陶瓷介质所含的铅 |
| 5 | 荧光管玻璃内的铅含量不超过其重量的0.2% |
| 6(a) | 光学玻璃中的铅 |
| 6(b) | 在滤光玻璃和反射率标准玻璃片中所用的铅和镉 |
| 7 | 集成电路倒装芯片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅 |
| 8(a) | 用于玻璃（如硼硅酸盐和钠钙玻璃）瓷釉中的印墨所含的铅及镉 |
| 8(b) | 用于无汞平面萤光灯（如用于液晶显示器、设计或工业照明设备）的焊锡中的铅 |
| 9 | 电源变压器中直径100μm及以下细铜线所用焊料中的铅 |
| 10 | 金属陶瓷微调电位器中的铅 |
| 11 | 一般和特殊照明用途的灯汞含量不得超过（每灯）15mg |

参考文献

电器电子产品有害物质限制使用管理办法 （2016）

------------------------------