前  言

ICS 65.060.20

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9788—201X

代替JB/T9788-1999

深松铲和深松铲柄

Subsoiler and share shaft

（征求意见稿）

201X- XX - XX发布

201X- XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 9788—1999《深松铲和深松铲柄》。本标准与 JB/T 9788—1999相比，除编辑性

修改外主要技术变化如下：

——修改了范围（见第1章）；

——增加了引用标准（见第2章）；

——增加了双尖头深松铲和单尖头深松铲（见4.1）；

——增加了两种型式的重型铲柄型式和尺寸（见4.2.）；

——增加了深松铲柄热处理要求（见5.7）；

——增加了深松铲柄强度要求（见5.11）；

——增加了深松铲柄强度试验方法（见6.1）；

——增加了检验方法（见第6章）；

——增加了检验规则（见第7章）；

本标准由全国农业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

JB/T 9788—1999。

- 深松铲和深松铲柄

- 范围

- 本标准规定了深松铲和轻型、中型及重型深松铲柄的型式、基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则和标志与包装。

- 本标准适用于深松铲和深松铲柄。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1  金属材料  洛氏硬度试验  第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 699-2015  优质碳素结构钢

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

YB/T 4519-2016  铲刀刃用钢板

- 型式

3.1 深松铲分为五种型式：凿形深松铲（见图1）；箭形（鸭掌）深松铲（见图2）；双翼深松铲（见图3）；双尖头重型深松铲（见图4）；单尖头重型深松铲（见图5）。

- 3.2深松铲柄分为3种型式：轻型深松铲柄（见图6）；中型深松铲柄（见图7）和重型深松铲柄（见图8～图９）。

- 4  基本尺寸

- 4.1深松铲的基本尺寸应符合图1～图3和表1～表3及图4和图5的规定。

- 4.2深松铲柄的基本尺寸应符合图6、图7、图8和图9的规定。

图1 凿形铲

表1凿形铲

| B | L mm | t mm | δ mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 165 | 40 | 10 |
| 60 | 165 | 40 | 10 |

图2 箭形铲

表 2箭形铲

| B mm | L mm | t mm | δ mm | α | 2γ（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 165 | 40 | 8 | 13020′ | 50 |

图3   双翼铲

表 3 双翼铲

| B mm | L mm | t mm | δ mm | α | 2γ（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 165 | 40 | 8 | 17°20′ | 60 |
| 200 | 165 | 40 | 8 | 19°30′ | 60 |

图4 双尖头深松铲

图5  单尖头深松铲

图 6 轻型铲柄

图 7 中型铲柄

图 8 重型铲柄

图 9 重型曲面铲柄

5技术条件

5.1深松铲和深松铲柄应符合本标准的规定，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2 深松铲一般采用力学性能不低于GB/T 699-2015规定的65Mn钢制造。允许采用力学性能不低于规定要求的其他材料制造。

5.3 深松铲的刃部应进行热处理，淬火区宽度25 mm～30mm，硬度为HRC42～HRC48。

5.4 深松铲刃部表面应平整，不得有烧伤、毛刺和裂纹。

5.5 深松铲与深松铲柄的装配面，在长80mm范围内应平整，平面度为0.5mm,不得有凸起。

5.6 深松铲柄采用力学性能不低于GB/T 699-2015 规定的65Mn 或YB/T 4519-2016 规定的30 Mn B钢制造。

5.7 中型和重型深松铲柄应调质处理与土壤接触表面应做表面处理，硬度不低于48HRC，或采用碳化钨堆焊工艺，堆焊层硬度应大于60 HRC，使用过程中堆焊层不应发生剥离脱落的现象。

5.8 以深松铲柄上段前平面(F)为基准，深松铲柄与深松铲相接触的平面部分，其局部间隙不得大于1.5mm。

5.9 深松铲柄安装深松铲部位的中心面，对深松铲柄上段矩形部位的纵向中心面的对称度为1.0mm。

5.10 施加水平载荷5min,轻型深松铲柄2000N，中型深松铲柄3000N，重型深松铲柄5000N后不得发生塑性变形。

5.11 深松铲和深松铲柄应涂防锈漆。

- 6 试验方法

- 6.1 深松铲柄纵向加载试验：按制造厂使用说明书的要求，将深松铲柄与试验台相联接，其联接后的状态应与深松铲柄工作状态一致；在深松铲柄下安装孔的前侧中心施加水平静载荷，其载荷值为轻型深松铲柄2000N，中型深松铲柄3000N，重型深松铲柄5000N，作用5min后卸载检验变形情况。

6.2 以深松铲柄上段前平面(F)为基准，用样板检查与深松铲相接触的平面部分，检查其局部间隙。

6.3 以深松铲柄上段无顶丝孔的一侧平面（G）为基准，检查与深松铲相接触的平面部分的垂直度。

6.3硬度检验按GB/T 230.1的规定执行。

6.5 深松铲及铲柄制造材料采用查证进货材质单的方法。

6.6 深松铲刃口烧伤、裂纹和毛刺感官检验。

- 7检验规则

- 7.1出厂检验

- 7.1.1 深松铲和深松铲柄必须经制造厂的质量检验部门检验合格后，方可出厂，检验项目见表4。

7.1.2  订货单位有权按本标准规定进行复检。深松铲和深松铲柄每批抽检数不少于3％，但不得少于20件。在抽检过程中如有不合格的，应抽取加倍数量复检，如仍有不合格者，不予验收。

- 7.2型式检验

- 7.2.1 正常批量生产时每三年进行一次型式检验，有下列情况之一时，应进行型式检验。

- ——新产品试制或老产品转厂生产定型鉴定时；

- ——正式生产后，生产结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- ——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- ——产品连续停产两年以上的，恢复生产时；

- ——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

- 7.2.2  型式检验项目见表4。

- 7.3 抽样与组批

- 抽样方案按GB/T 2828.1规定的正常一次抽样方案,型式检验项目及分类见表4。

- 表4检验项目分类

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 深松铲硬度 | 5.3 | √ | √ |
|  | 2 | 深松铲柄加载 | 5.10 | —— | √ |
| B | 1 | 深松铲和深松铲柄材质 | 5.2；5.6 | √ | √ |
|  | 2 | 深松铲基本尺寸 | 4.1 | √ | √ |
|  | 3 | 深松铲柄基本尺寸 | 4.2 | √ | √ |
|  | 4 | 深松铲柄与深松铲安装面间隙 | 5.8 | √ | √ |
|  | 5 | 中型和重型深松铲柄热处理 | 5.7 | √ | √ |

- 续表4检验项目分类

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1 | 深松铲与深松铲柄的装配面 | 5.5 | √ | √ |
|  | 2 | 深松铲安装面对称度 | 5.9 | √ | √ |
|  | 3 | 深松铲刃部表面质量 | 5.4 | √ | √ |
|  | 4 | 深松铲和深松铲柄涂漆要求 | 5.11 | √ | √ |
|  | 5 | 深松铲和深松铲柄标记 | 8.1 | √ | √ |
| 注：“—”为可不检验项目，“”为检验项目。 |  |  |  |  |  |

7.4 判定规则

- 7.4.1 判定规则见表5。当被检类的不合格数小于或等于Ac时，该类判定为合格。

- 7.4.2 当被检类的不合格数大于或等于Re时，该类判定为不合格。

- 7.4.3 当被检产品在A、B、C类均被判定为合格时，则整批产品被判为合格。否则被判为不合格。

- 表5 判定规则

| 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目数 | 2 | 5 | 5 |
| 接收质量限（AQL） | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

8标记与包装

8.1  深松铲和深松铲柄上应有制造厂标记。

8.2  深松铲和深松铲柄应包装牢固、可靠、便于运输。

8.3  包装件应做防锈处理。

8.4  包装件内应附有质量合格证。

8.5  包装件外应标明：

——深松铲和深松铲柄的名称、规格和数量；

——制造厂的名称、地址；

——出厂日期；

——执行标准的编号。

行业标准征求意见反馈表

标准项目名称：深松铲和深松铲柄                                         共    页    第   页

提出单位：                          承办人：                          电话：

电子邮箱：                                                      2018年   月    日 填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

有意参加标准起草的单位可与全国农业机械标准化技术委员会联系，联系人：杨兆文联系电话：13522189001/010-64853492