ICS 65.060.30

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

免耕播种机 破茬波纹圆盘

No-till planter Pieces of corrugated plates

XX - XX - XX发布

XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

免耕播种机 破茬波纹圆盘

- 范围

本文件规定了免耕播种机配套用破茬波纹圆盘的术语和定义、型式与基本尺寸，技术要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于免耕播种机配套用破茬波纹圆盘（以下简称波纹圆盘）。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过本文件的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验  第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 1184   形状和位置公差  未注公差值

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 3077-2015   合金结构钢

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编制规则

GB/T 20865-2017 免（少）耕施肥播种机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 机具通过性  Trafficability characteristic of machinery

机具作业时通过局部起伏不平地面和克服作物秸秆和杂草堵塞的能力。

- 3.2

- 堵塞程度  Jammed degree

机具作业时作物秸秆、杂草和土块对机具雍堵的程度。

- 3.3

- 重度堵塞  Graveness jammed

机具被秸秆、杂草和土块堵塞，出现1.5m以上的连续不能完成耙地作业。

- 型式与基本尺寸

- 4.1 波纹圆盘分为两种型式：

- Ⅰ型——适用于麦茬地，开沟破茬；

- Ⅱ型——适用于玉米和高粱较大根茬地，开沟破茬。

- 4.2 Ⅰ型波纹圆盘和Ⅱ型波纹圆盘基本型式和尺寸应符合图1、图2和表1、表2的规定。

- 4.3 每个波纹圆盘都应有标记,标记示例如下：

- Ⅰ型波纹圆盘

- 波纹圆盘  ⅠJB/TXXXX-202X；

- Ⅱ型波纹圆盘

- 波纹圆盘  ⅡJB/TXXXX-202X。

5  技术要求

5.1 波纹圆盘应采用力学性能不低于GB/T 3077-2015规定的35 MnB钢制造。

5.2  波纹圆盘需经过热处理，淬火宽度为不小于100mm（从圆盘外径向圆心），硬度为48HRC～52HRC，硬度合格率应不小于85%。

5.3  波纹圆盘外观表面应平整，不应有裂纹、毛刺、卷边及其他影响使用的缺陷。

5.4  槽应均布且过渡光滑，其分布不均匀度允差2mm，深浅不均匀度允差1mm。

5.5  圆盘表面做防锈发蓝处理。

5.6  安装波纹圆盘的免耕播种机在未耕地应能正常开沟作业，机具通过性符合免耕播种要求。

5.7  Ⅰ型波纹圆盘在小麦残茬覆盖率不小于40%，秸秆粉碎长度合格率不小于85%（秸秆含水率不大于25%），残茬覆盖量在0.3kg/m2～0.6 kg/m2情况下，应能正常破茬开沟作业，不变形、不开裂，不允许发生重度堵塞。

5.8 Ⅱ型波纹圆盘在玉米残茬覆盖率不小于80%，秸秆粉碎长度合格不小于85%（秸秆含水率不大于50%），残茬覆盖量1.5kg/m2～2.3 kg/m2情况下，应能正常破茬开沟作业，不变形、不开裂，不允许发生重度堵塞。

5.9  波纹圆盘使用说明书应符合GB/T 9480的规定，并应说明波纹圆盘的使用条件和针对不同茬地的适应情况。

图1 Ⅰ型波纹圆盘（外波纹）

表1 Ⅰ型波纹圆盘基本尺寸

| 序号 | 外形直径D （mm） | 安装孔位置 | 安装孔D1（mm） | 安装孔数量 | 波纹数量 n | 波纹高度h （mm） | 材料厚度h1 （mm） | 中心孔D2 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 430 | 127 | 12.5 | 4/8 | 13 | 19 | 4 | 93 |
| 2 | 430 | 127 | 12.5 | 4/8 | 13 | 19.5 | 4.5 | 93 |
| 3 | 430 | 127 | 12.5 | 4/8 | 13 | 20 | 5 | 93 |
| 4 | 431 | 127 | 12.5 | 4/8 | 25 | 15.5 | 4 | 93 |
| 5 | 431 | 127 | 12.5 | 4/8 | 25 | 16 | 4.5 | 93 |
| 6 | 504 | 127 | 12.5 | 4/8 | 13 | 27.5 | 4.5 | 93 |
| 7 | 504 | 127 | 12.5 | 4/8 | 13 | 28 | 5 | 93 |
| 8 | 504 | 127 | 12.5 | 4/8 | 13 | 29 | 6 | 93 |
| 9 | 506 | 127 | 12.5 | 4/8 | 25 | 16 | 4.5 | 93 |
| 10 | 506 | 127 | 12.5 | 4/8 | 25 | 16.5 | 5 | 93 |
| 注：1、外形直径公差为 ±2.5 ； 2、安装孔位置度公差为φ0.5 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 图2 Ⅱ型波纹圆盘（内波纹）

表2 Ⅱ型波纹圆盘基本尺寸

| 序号 | 直径D （mm） | 安装孔位置D3 | 安装孔D1（mm） | 安装孔数量 | 波纹 数量 n | 波纹高h （mm） | 波纹内径D4 （mm） | 波纹外径D5 （mm） | 材料厚度h1 （mm） | 中心孔D2 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 381 | 127、137 | 12.5 | 4/8 | 18 | 19 | 216 | 360 | 4 | 93 |
| 2 | 381 | 127、137 | 12.5 | 4/8 | 18 | 19.5 | 216 | 360 | 4.5 | 93 |
| 3 | 381 | 127、137 | 12.5 | 4/8 | 18 | 20 | 216 | 360 | 5 | 93 |
| 4 | 404 | 127、137 | 12.5 | 4/8 | 18 | 19 | 228 | 372 | 4 | 93 |
| 5 | 404 | 127、137 | 12.5 | 4/8 | 18 | 19.5 | 228 | 372 | 4.5 | 93 |
| 6 | 404 | 127、137 | 12.5 | 4/8 | 18 | 20 | 228 | 372 | 5 | 93 |
| 注：1、圆盘外形直径公差为 ±2.5； 2、安装孔位置度公差为φ0.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 试验方法

6.1 尺寸测量采用常规方法。

6.2 波纹圆盘硬度的检测应按GB/T 230.1的规定，并应符合下列要求：

  - 在距波纹圆盘外缘20mm～80mm的环形区域内，任选4点为测定基点；

  - 如4点中有1点不合格时允许进行补查。补查方法为：以该点为对称中心，在其两侧20mm～

- 25mm的测区内各测1点，如两点全都合格时可判定为合格，否则判定为不合格；

  - 测点区域应一次打磨好，检测中间不得再进行表面处理；

  - 圆盘硬度合格率按累计硬度点合格率按式(1)计算；

- H=h1h100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1）

- 式中：

- H——波纹圆盘硬度点合格率，%；

- h1——硬度合格点数，单位为个；

- h——硬度检验点数，单位为个。

6.3 外观质量采用目测的方法。

6.4 制造材料采用查证进货材质单的方法。

- 6.5 适应性生产试验按GB/T 20865-2017中5.3的规定，适应性试验时间不少于80h ,并应符合本文件5.6～5.8的要求。

7 检验规则

- 7.1  出厂检验

- 7.1.1  波纹圆盘应经制造厂的质量检验部门检验合格后方可出厂，出厂的圆盘应有检验合格证。

7.1.2  出厂检验项目包括：

a)  表面质量；

b) 表面硬度；

c）外形尺寸和安装孔尺寸。

7.1.3  出厂检验抽样方案按GB/T 2828.1 的规定，具体抽样方案可由制造商自行确定，或由供需双方协商。

- 7.2  型式检验

- 7.2.1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a)新产品试制或老产品转厂生产定型鉴定时；

- b) 正式生产后，尺寸结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- d) 产品连续停产半年以上的，恢复生产时；

- e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

- 7.2.2  型式检验项目按本文件第4章～第5章的全部规定。

7.2.3 型式检验抽样方案按GB/T 2829的规定，并将被进行检验的波纹圆盘按设计要求安装到免耕播种机上，具体抽样方案可由制造商自行确定，或由供需双方协商。

- 8  标志、包装、运输与贮存

8.1  波纹圆盘上应有制造厂标记或商标(标志)，标记或商标(标志)应清晰。

8.2  产品合格证应包括以下内容：

a) 制造商商标；

b)产品规格；制造日期；

c）执行标准编号；

d) 检验章。

8.3  波纹圆盘应包装牢固、可靠、便于运输，包装件应做防雨、防潮处理。

8.4  波纹圆盘的存放在干燥的场所，并应采取防潮、防锈措施。